## Slide 1: Aktive Balancing-Systeme für Lithium-Ionen Batterien und deren Auswirkungen auf die Zellalterung
Promotionsvortrag

## Slide 2: Passives Balancing
Ladung
Entladung
Ungenutzte
Kapazität!
SOC Ausgleich
∆C Ausgleich nicht möglich!
Aktives
Balancing

## Slide 3: Welche Zellstreuung ist zu erwarten?
Kapazität / CN [%]
Verteilungsdichte
Journal of Power Sources 239. Okt. 2013. S. 642-650.
σ = 1,3%
Kapazitäten von 20.000 neuen Zellen
Kapazitätsverlust: ∆s = 2,6%
Wahrscheinlichkeit, dass
eine Zelle x < μ - 2σ
P1 = 2,3%
Wahrscheinlichkeit bei 100
Zellen, dass min eine Zelle
x < μ - 2σ
P100 = 1-(1-P1)100 = 90%
Stärkere Ausreißer sind bei vielen Zellen in Serie sehr wahrscheinlich!
2σ

## Slide 4: Einfluss auf die Streuung und deren Reduktion
Verbesserte Produktionsqualität
Aussortieren von schlechten Zellen
Verbesserte Kühlung
Erkennen von Ausreißern und austauschen von Zellen bzw. Modulen
Mittelung durch Parallelschaltung von Zellen
Beeinflussung der Zellalterung durch Veränderung der Zellbelastung
Umladen der Zellen im Betrieb durch aktives Balancing
Zell-Streuung
Produktions-
schwankungen
Natürliche Streuung
während der Alterung
unterschiedliche
Zellbelastung (T, DOD, Druck, ...)
Journal of Power Sources 297.
Nov. 2015. S. 242-251.
Kapazität [Ah]
Verteilungsdichte [%]
Messdaten
aus dem Feld
∆s ≈ 9%
σ/µ = 1,6%
µ/CN = 94%

## Slide 5: Zellaufbau und Alterungsmechanismen
Kathode
(z.B. LiCoO2)
Anode
(Grafit)
Separator
Käbitz, S. Diss.
RWTH Aachen. 2016.
Donor Solvent
Journal of Power Sources 147. Sep. 2005. S. 269-281.
Laden
Entladen
Li+
Elektrolyt
Verstärkte Alterung
  hohe Entladetiefen (DODs)
  hohe Zellspannungen bzw. Ladezustände (SOCs)
  hohe Temperaturen

## Slide 6: Fragestellung – Zellalterung im Serienbetrieb?
Referenz-
Test
DOD (Entladetiefe)-
Anpassung
∆U-
Anpassung
100
neu
gealtert
neu
gealtert
gealtert
neu
0

## Slide 7: Beispiel-Zyklus der drei Tests
Referenz-
Test
DOD-
Anpassung
∆U-
Anpassung

## Slide 8: Verlauf der Entlade-Kapazitäten und deren Streuung
Ref
∆U
DOD
Referenz
DOD
∆U
# der Wechsel
C [Ah]
∆Cmax [mAh]
Streuung [mAh]
Streuung [mAh]
Streuung [mAh]
-1C
Referenz
DOD
∆U
2σQ
2εQ
+εQ
-εQ

## Slide 9: Verlauf der Lade-Kapazitäten und Entlade-Pulswiderstände
Referenz
DOD
∆U
+1C
-1C
C [Ah]
∆Rmax [mΩ]
# der Wechsel
# der Wechsel
∆Cmax [mAh]
Rp [mΩ]
2σQ
2εQ
2σR

## Slide 10: Anforderungen an das aktive Balancing
Basis-Anforderungen zum SOC-Abgleich
  Robust gegen kritische Fehler (Zellkurzschluss, Zellüberladung)
  Umladen auch zwischen Modulen möglich
  günstig, klein, (leicht)
  Modular erweiterbar (für große Zellstränge), einfach kontaktierbar
  gleichmäßige Bauteilbelastung (Spannungsfestigkeit)
Anforderung zum Ausgleich von Kapazitätsunterschieden im Betrieb
  Zellspannungsunabhängiges Umladen
  schnelles Ausgleichen von schlechten Zellen
  hoher Wirkungsgrad
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

## Slide 11: Hardware-Entwicklung der ZelleZelle Topologie
Balancing-Module
Ziele:
  hoher Wirkungsgrad
  Konverter-Ansteuerung
TOP
BOTTOM

## Slide 12: Dioden-Leitung (DL) vs. Synchron-Gleichrichtung (SG)
 | Body-Diode | Schottky-Diode
UD | 0,8 bis 1 V | 0,4 bis 0,5 V
Ileck | < 1μA | > 100 μA
DL
SG
HS ist Master
UZ = 3,7 V
fS = 100 kHz
d = 5 bis 58%
Slave (SG)
Slave (DL)
Master

## Slide 13: Zusammenfassung und Ausblick
Zellstreuung
  Streureduktion funktionierte nur eingeschränkt
    mit umgekehrter Sortierung
    ohne erreichen der Zellbetriebsgrenzen
  Zellstreuung bei diesen Zellen sehr gering (∆s<1,5%)
    mit Pouchzellen?
  Einzelzellzustandsschätzung mit Angabe der Fehlergrenzen
    Zellstreuung im Feld und Detektieren von Ausreißern
Aktives Balancing
  Hardware-Entwicklung:
    Wirkungsgrad im realen Betrieb?
    Einfluss des Stromrippels auf Zellalterung?
    Vereinfachung der Spannungsversorgungen und PWM-Übertragung

## Slide 14
Tel.: +49 241 80-96977
dsa@isea.rwth-aachen.de
batteries@isea.rwth-aachen.de

## Slide 15: Aktive Balancing-Systeme für Lithium-Ionen Batterien und deren Auswirkungen auf die Zellalterung
Promotionsvortrag

## Slide 16: ANHANG

## Slide 17: Welche Zellstreuung ist zu erwarten?
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Wahrscheinlichkeitsdichte
P für einen Ausreißer bei N Zellen
σ = 1,3%

## Slide 18: Experimentelle Alterungsuntersuchungen zur Zellstreuung bei zyklischer Belastung
CN = 1,97 Ah
µ = 1,85 Ah
µ / CN = 94%
σ/µ = 1,6%
Natürliche Streuung
während der Alterung
Journal of Power Sources 247.
Feb. 2014. S. 332-338.
Streuung wegen
Temperaturgradient
1p24s
∆T = 9°C
Lehner, S. Diss. RWTH Aachen. 2017.

## Slide 19: Zellaufbau und Alterungsmechanismen
Kathode
(z.B. LiCoO2)
Anode
(Grafit)
Separator
Käbitz, S. Diss.
RWTH Aachen. 2016.
Donor Solvent
Journal of Power Sources 147. Sep. 2005. S. 269-281.
Laden
Entladen
Li+

## Slide 20: Prüfstand für den Alterungstest
18650er Zelle von Samsung | 
Aktivmaterial | Graphit ¦ NMC
Nennkapazität | 1.5 Ah
Ladestrom | <4 A (2.7C)
Entladestrom | <18 A (12C)
Zelltester (Digatron) | 
Messspannung | 10 mV bis 5 V
Stell- & Messstrom | 40 mA bis 20 A
Abtastzeit | >100 ms
Temperaturkammer (Binder) | 
Temperatur | 35 °C
Abweichung | ±1 K

## Slide 21: Beeinflussung der Zellalterung zur Zellstreuungsreduktion
Referenztest
ohne Anpassung
DOD- und I-
Anpassung
∆U-Fenster
Anpassung
0.85
0.85
0.85
0.85
0.7
1.0
0.85
0.85
0.85
SOC: 0-100%
gut
schlecht
mittel
CU
ZYK
CU
1p8s

## Slide 22: Check-Up-Test
±1% CN
±11,3 mAh
±1,2 mAh
±0,1% CN

## Slide 23: Check-Up-Test
±1 mΩ
±3%

## Slide 24: Verlauf der Lade-Kapazitäten und Entlade-Pulswiderstände
Messunsicherheit: σQ ≈ ±1.2 mAh
Fehlergrenze: εQ ≈ ±11,3 mAh
T [°C]: 34.5 35 35.5

## Slide 25: Mittelwertfreie Streuung der Kapazitäten (Dch/Cha)
DOD
Ref
∆U

## Slide 26: Zunahme des Puls-Widerstands
Messunsicherheit: σQ ≈ ±1 mΩ

## Slide 27: Mittelwertfreie Streuung der Puls-Widerstände
DOD
Ref
∆U
1. Puls
1. Puls
1. Puls

## Slide 28: Simulationsablauf – Wahl der Topologie & Zellanzahl
Zelle↔Zelle
Pack→Zellen
Zellen↔Pack
Zellen↔DC-Bus

## Slide 29: Simulationsablauf – Lade SOC-Verteilung
2.000 SOC-Verteilungen
pro Hardware-Setup

## Slide 30: Simulationsablauf – Berechne Balancing
Zellspannungen konstant
Konverter alle gleich
Balancing-Zielwert
Simulationsabbruch & -schritt

## Slide 31: Simulationsablauf – Auswertung
Balancing-Wirkungsgrad
relative Balancing-Zeit
relativer Ah-Durchsatz in den Zellen
ideales Balancing

## Slide 32: Ergebnis für 12 Zellen in Serie

## Slide 33: Ergebnis in Abhängigkeit der Anzahl der Zellen in Serie

## Slide 34: Dimensionierung
Konverterleistung
Wahl der Spule für Discontinuous Conduction Mode (DCM)

## Slide 35: Dimensionierung der Spule
16,3 mm
DCM
CCM

## Slide 36: Mosfet-Ansteuerung
Natürliches-
Balancing
d = 50%
Erzwungenes-
Balancing
d variabel
UZS = 3,4 V
Low-Side Mosfet ist Master

## Slide 37: Mosfet-Ansteuerung
Logik-Schaltung
PWM-Verzögerung
Stromerkennung
South-to-North
North-to-South
South is Master
off
South is Slave
North is Master
North is Slave
EN
DIR
PWM
delay
CD

## Slide 38: Mosfet-Ansteuerung
Logik-Schaltung
PWM-Verzögerung
Stromerkennung
PWMorg
PWMdelay

## Slide 39: Stromerkennung (CD)

## Slide 40: Stromerkennung (CD)

## Slide 41: Komponentenvergleich aktives vs. passives Balancing

## Slide 42: Bauteilkosten für ein Batteriesystem mit 96 Zellen
Basiskosten
377 € (3,9 €/Zelle)
Passives Balancing
618 € (6,5 €/Zelle)
Aktives Balancing
1.300 € (13,5 €/Zelle)
Mehrkosten ca.
∆K = 7€/Zelle
Einzelpreise Farnell
Stand: Mai 2017
1x μController + P.
Zellüber-
wachung
Kontaktierung
NTC
Sicherung

## Slide 43: Zulässige Mehrkosten des aktiven Balancings